## Slide 1: FISICA DEI SEMICONDUTTORI
Mauro Mosca - Università di Palermo – A.A. 2018-19

## Slide 2: L’atomo isolato: livelli di energia
L’elettrone ruota
su un’orbita stabile
ad una velocità tale
da equilibrare
l’attrazione nucleare
Gli elettroni non
possono mai occupare
orbite intermedie
(se l’atomo è isolato)
L’elettrone può irradiare
o assorbire energia
soltanto nella transizione
da un’orbita ad un’altra
atomo eccitato

## Slide 3: L’atomo in un cristallo: bande di energia
ATOMI DI SILICIO
ATOMI DI
SILICIO
4 elettroni
sull’orbita di
valenza
per essere
chimicamente
stabile
dovrebbe
averne 8
cristallo

## Slide 4: L’atomo in un cristallo: bande di energia
Quando si costituisce un sistema formato da due atomi identici, per ogni livello energetico dell'atomo isolato si vengono a creare due livelli del sistema complessivo, le cui energie sono prossime a quelle del livello dell'atomo isolato; la separazione fra le energie dei due livelli cresce con il diminuire della distanza fra i due atomi (analogia: circuito LC)
vuota
gap

## Slide 5: L’atomo in un cristallo: bande di energia
EV
EC
E
x
EC
EV
E
x
E
EC
EV
x
conduttore
isolante
semiconduttore
EC - EV ≈ 1 eV
1 eV = 1,6x10-19 Joule
è l'energia che un elettrone acquista attraversando una zona
con una differenza di potenziale accelerante di 1 Volt

## Slide 6: Semiconduttori intrinseci
Allo zero assoluto, l’agitazione termica degli elettroni
è nulla, pertanto gli elettroni non possono muoversi
all’interno del cristallo
Se la temperatura è maggiore dello zero assoluto
l'agitazione termica degli atomi può allora produrre
la rottura di qualche legame
Dal punto di vista energetico, ciò corrisponde alla
cessione di una quantità di energia pari o maggiore
della banda interdetta EG a qualche elettrone che si
trovi nella banda di valenza che, così, "salta" nella
banda di conduzione.
E
EC
EV
x

## Slide 7: Semiconduttori intrinseci: lacune
1
t
=
t
1
2
3
4
t
=
t
2
1
2
3
4
t
=
t
3
1
2
3
4
t
=
t
4
1
2
3
4
t
=
t
5
1
2
3
4
posto libero in banda di valenza
(se l’elettrone è passato in banda di conduzione)
lacuna
carica e+

## Slide 8: Semiconduttori drogati
P
Si
Si
Si
Si
Si
Si
Si
Si
B
Si
Si
Si
Si
Si
Si
Si
Si
P (fosforo): donatore
B (boro): accettore

## Slide 9: Semiconduttori drogati
P
Si
Si
Si
Si
Si
Si
Si
Si
Tipo “n”
– cariche maggioritarie: elettroni (nn)
– cariche minoritarie: lacune (pn)
nn > pn
Semiconduttore carico negativamente?
NO
+

## Slide 10: Semiconduttori drogati
B
Si
Si
Si
Si
Si
Si
Si
Si
Tipo “p”
pp > np

## Slide 11: Semiconduttori intrinseci: funzione di Fermi
Quanti elettroni liberi
(disponibili per la conduzione)?
problema statistico
(dipendente da T)
Funzione di Fermi

## Slide 12: Semiconduttori intrinseci: funzione di Fermi
Funzione di Fermi
probabilità che un livello
avente energia E
sia occupato da un elettrone
alla temperatura T
EF
E
0
0,5
1
F(E)
To = 0 °K
T1
T2
T3
To< T1< T2< T3
EC
EV
livello di Fermi (EF):
energia per la quale la
probabilità di occupazione è
il 50% F(EF) = 50%
EF
E
0
0,5
1
F(E)
EC
EV
T = 0 K

## Slide 13: Semiconduttori intrinseci: funzione di Fermi
EF
E
0
0,5
1
F(E)
EC
EV
T = 0 K
EC
EV
E
T = T1
T > T1
EC
EV
E
ni = n = p
EF
EF dovrebbe essere occupato (50% probabilità)
Ma per E = EF siamo dentro la bandgap...
CHI STA BARANDO???

## Slide 14: Semiconduttori drogati: spostamento del livello di Fermi col drogaggio
Quanta energia è necessaria per strappare
un elettrone ad un atomo di fosforo (donatore)?
≈ 0,05 eV
fornita dall’agitazione termica
E
EC
EV
x
Ei
ED
 0,05 eV
ED e EA completamente ionizzati
cioè hanno ceduto completamente gli elettroni o le lacune
E
EC
EV
x
Ei
EA
 0,05 eV
EF
EF
anche in questo caso EF è dentro la bandgap...
livello donatore
livello accettore
n
p
Ei = livello di Fermi per un semiconduttore intrinseco

## Slide 15: Semiconduttori drogati: spostamento del livello di Fermi col drogaggio
n = N(E)F(E)
p = N(E)[1-F(E)]
EC
EC
EC
n. elettroni liberi =
densità dei livelli energetici × probabilità che il livello sia occupato da un elettrone

## Slide 16: Conduzione nei semiconduttori: drift
_
+
E
cammino libero medio
v proporzionale a E m = v/E (mobilità)
corrente dipendente dalla mobilità
(difficoltà di scorrere liberamente)
Jn = qnmnE
Jp = qpmpE
CORRENTE DI DRIFT

## Slide 17: Conduzione nei semiconduttori: diffusione
Diffusione
da una zona a maggior concentrazione
ad una a minor concentrazione
drogaggio
selettivo
Jn = qDn dn/dx
Jp = qDp dp/dx

## Slide 18: Giunzioni p-n
elettrone
lacuna
atomo
p
n
-
-
-
-
-
+
+
+
+
+
zona di
svuotamento
E
barriera di
potenziale
(≈ 0,7 V)

## Slide 19: Giunzioni p-n: in equilibrio
EC
EC
EV
EV
EF
EF
p
n
f = 0,7 – 0,8 V
p
n

## Slide 20: Giunzioni p-n: polarizzazione diretta
p
n
EC
EV
EF
EF
p
n
f
V0
f – V0
W

## Slide 21: “Storia” di un elettrone in una giunzione polarizzata direttamente
EC
EV
p
n

## Slide 22: Giunzioni p-n: polarizzazione inversa
p
n
EC
EV
EF
EF
p
n
f
V0
f + V0
Corrente nulla?
E
W

## Slide 23: Giunzioni p-n: polarizzazione inversa e breakdown
Aumento polarizzazione inversa (> 50 V)
Aumento velocità elettroni
Aumento energia cinetica
Si
Si
Si
Si
Si
Si
P
Si
Si